DESCRIPTIF TYPE PLAFOND ECOPHON



SUPER G A 20 mm

Le plafond sera constitué de dalles **type Super G (Bord A)** en dimensions 600x600x20 mm ou 1200x600x20 mm, posés sur ossature apparente T24 mm en acier galvanisé, **type Connect**, avec des clips Hygiene 20 fixant les dalles.

Le poids du système sera de 3 kg/m². La surface exposée sera constituée d’un tissu de verre teinté dans la masse, de forte résistance aux chocs et les bords seront naturels. La couleur du système d’ossature Connect sera White 01.

**Installation** : Le système devra être mis en œuvre selon le schéma de montage M199 et conformément à la norme NF 68-203 / DTU 58.1. Les dalles seront démontables.

**Rendement lumineux** : Le code couleur NCS le plus proche de la face apparente sera S 1002-Y. La réflexion à la lumière sera de 78%.

**Absorption acoustique** : Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, auraun coefficient αw = 1,00 et un coefficient d’absorption Alpha Sabine (hht = 200 mm) de :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUGER G A** | **Ep** | **Htt** | **αp Coefficient d'absorption pratique** | *αw* | *Classe d’absorption acoustique* |
| *mm* | *mm* | *125 Hz* | *250 Hz* | *500 Hz* | *1000 Hz* | *2000 Hz* | *4000 Hz* |
| - | 20 | 200 | 0.45 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | A |

Les valeurs seront mesurées selon la norme EN ISO 354 et la classification sera selon la norme EN ISO 11654.

**Sécurité incendie :** Les dalles auront une classe de réaction au feu A2-s1, d0 selon la norme EN 13501-1. Le système de suspension sera classé A1. Le panneau en laine de verre sera testée et classée non combustible selon la norme EN ISO 1182.

**Stabilité mécanique :** Les dalles devront rester 100% stable dans des environnements pouvant atteindre 95% d’humidité relative à une température de 30°C . Elles seront testées suivant la norme EN 13964 :2014, Annexe F.

**Résistance aux impacts** : Conformément à la norme EN 13964, les panneaux type Super G seront testés avec leurs systèmes d’ossatures.

Le système type Super G 20mm sera classé 3A (pas de déformations ni dommages lors d’un jet répété d’une balle de 45g à 15 km/h)

**Qualité de l’air intérieur et bien-être :** Les dalles bénéficieront du niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur (Arrêté du 19 avril 2011), de classe A. Elles seront certifiées M1 selon le label finlandais pour l’ambiance climatique intérieure. Les dalles seront dépourvues de substances préoccupantes (SVHC) supérieures à 100 ppm, tel que définie par le règlement européen REACH (n°1907/2006).

**Circularité** : Le minimum de contenu post recyclé des dalles devra être de 49%. Les dalles seront 100% recyclables.

**Marquage CE :** Le système sera marqué CE, selon la norme harmonisée EN 13964 :2014 (plafonds suspendus, exigences et méthodes d’essais) incluant une déclaration de performance (Dop).

**Entretien :** Le panneau pourra être épousseté à l’air comprimé ou dépoussiéré à l'aspirateur quotidiennement.